RECRYL RVA®   551

Polímero disperso (Terpolimero Vinilico) libre de plastificantes. utilizado en la fabricación de pinturas para interiores y exteriores con muy alta resistencia a la abrasion.

El RECRYL RVA® 551 es un polimero de última generación el cual al ser utilizado en los porcentajes adecuados permite cumplir con los estandares exigidos actualmente para los diferentes tipos de pinturas, adicionalmente es un producto de muy bajo olor lo que permite desarrollar pinturas amigables con el ambiente.

Ventajas de uso

- Excelente resistencia a la abrasion.

- Buena resistencia a la saponificacion.

- Buena resistencia a la degradacion por rayos UV.

- Poca o nula formación de espuma.

- Alto contenido de sólidos.

- Bajo Olor

- Muy buena capacidad Ligante de pigmentos y alto desarrollo de color.

- Buena resistencia alcalina.

Especificaciones

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Sustancia activa | Terpolimero Vinil Acrílico modificado. |
| % Residuo seco, (60 min., 105°C) | 54-57% |
| pH Directo | 4,0 – 6,0 |
| Viscosidad Brookfield (cP), RVF, Aguja #3, 60 rpm, | Max 1500 Cps |

Propiedades

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Tg (temperatura de transición vítrea) | Aprox -19 ºC |
| TMF (Tº mínima de formación de película) | Aprox 14 ºC |
| Densidad (Gr/ lt) | 1,04 |

EVALUACIÓN EN PINTURAS TIPO 1:

En el anexo abajo, se presenta la formulación sugerida para fabricar  pintura Tipo I.

Otras evaluaciones realizadas en pinturas con alto valor de PVC (20 % de ligante de la carga total), tipo 2, han mostrado resistencia a la abrasión, lo que permite formular recubrimientos con más bajo nivel de ligante, logrando un beneficio economico.

ANEXO

FORMULA DE PINTURA TIPO 1

| ADICION | MATERIA PRIMA | KILOS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agua | 256,00 | Solvente |
| 2 | Tripolifosfato de sodio | 1,00 | Ablandador del agua |
| 3 | AMTEX PIN 41 | 2,80 | Dispersante |
| 4 | Etilenglicol | 4,60 | Agente antinata |
| 5 | Antiespumante | 1,90 | Antiespumante(NXZ-NDW) |
| 6 | Espesante celulósico | 3,20 | Espesante Celulósico(Reolatex DB 30M-9) |
| 7 | MEA | 1,50 | Neutralizante (Monoetanol amina) |
| 8 | TiO2 | 138,00 | Pigmento |
| 9 | CaCO3 M 400 | 202,00 | Carga (OMYA 4) |
| 10 | Caolín Calcinado | 23,00 | Carga(OPTIMIN 1035-NEOGEN 2000) |
| 11 | Talco | 23,00 | Carga(MICROTALC 38) |
| 12 | RECRYL RVA 551 | 250,00 | Resina o Ligante |
| 13 | Texanol | 8,00 | Coalescente |
| 14 | Varsol | 2,00 | Coalescente |
| 15 | Antiespumante | 0,50 | Antiespumante(NXZ-NDW) |
| 16 | Ac. Pino | 1,50 |  |
| 17 | BACTROL OF | 3,00 | Fungicida |
| 18 | BACTROL CF | 2,00 | Biocida (Protección IN-CAN) |
| 19 | REOLATEX 1509 | 4.80 | ESPESANTE ACRILICO HASE |
| 20 | REOLATEX 1512 | 4.80 | ESPESANTE ACRILICO HASE |
| 21 | Agua | 63.00 |  |
|  | CARGA TOTAL | 1000,00 |  |
|  | % Sólidos en Peso | 56,90 |  |
|  | % Sólidos en Volumen | 38,12 |  |
|  | PVC | 61 |  |

PROCESO: 1-11:Dispersión(Molino).

12-21 Completación.

*Productos fabricados por AMTEX S.A.

Análisis Típicos de la Pintura Tipo I

% sólidos 20 min a 150 °C 			 56.90

Viscosidad RVF #4 20 rpm 25°C 		7800 cps

pH 100% 					  8,35

Ciclos abrasión D2486 24 horas 		 900 ciclos

Densidad Kg/ gal				 5,42

Almacenamiento
Este producto es estable al almacenamiento por un año o más y debe conservarse siempre tapado y en sus empaques originales; protegido de la humedad, del aire y del calor.
Un año después de fabricado es conveniente verificar el estado del material.
Debe evitarse el contacto con metales y objetos contaminantes.
Se recomienda adicionar un agente biocida a los productos finales que vayan a ser almacenados por largos períodos de tiempo.
Se recomienda leer la guía básica para el “Almacenamiento y manejo de las resinas de Amtex S.A”

Seguridad
Para el manejo del producto se deben observar las medidas de seguridad usuales para la manipulación de productos químicos.  Tener buena ventilación en el área de trabajo, uso de gafas de protección y guantes de caucho.  No es perjudicial para la salud siempre y cuando se manipule correctamente y se utilicen las medidas de seguridad. Mantener los envases de los productos bien cerrados, fuera del alcance de los niños, animales y lejos de fuentes de calor. El producto se debe proteger de las heladas y no debe entrar en contacto con el Hierro, Zinc, Alumonio o sus aleaciones.Para información completa de los riesgos asociados a éste producto, favor solicitar y consultar la Hoja de Seguridad.

Nota Esta información se da como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta y laboratorio, pero no presentan una garantía de las propiedades específicas de los productos o su conveniencia para un uso particular. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. El usuario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes al uso del producto.  De igual modo puede solicitar asistencia a nuestro personal técnico.

# Text boxes

Ficha técnica