AMTEX®   RVA 550

Ligante Vinil-Acrílico

AMTEX® RVA 550 es una dispersión Vinil-Acrílica en fase acuosa. Es utilizado como ligante para la fabricación de pinturas base agua debido a sus componentes ofrece muy buena resistencia al frote y al manchado.

Ventajas de uso

- Alta resistencia al frote húmedo y al manchado.

- Excelente resistencia a la absorción de agua.

- Buenas características de nivelación Y brillo en aplicaciones con brocha o rodillo.

- Poca o nula formación de espuma

- Alto porcentaje de material activo.

- Buena resistencia mecánica

Especificaciones

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Contenido de sólidos (20`a 150°C) | 55±1% |
| pH ( 100%, 25 ºC ) | 4.0 – 6.0 |
| Viscosidad Brookfield (RVF, 25°C ) | 2000 – 6000 cps. |
| Tg ( ºC ) | N.D. |
| Tipo de dispersión | Aniónica |
| Propiedades de la Pelicula |  |
| Características | Transparente, Flexible y Elástica |
| Temp.Mín.Formación de Película ( ºC ) | 10 |
| Resistencia a la Rotura | N.D. |
| Elongación: ( % ) | N.D. |
| Absorción de Agua después de 24 hrs. | 16 % |
| Poder Ligante de Pigmentos | Excelente |

Campos de aplicación

Como regla general, se debe dispersar previamente la mezcla de cargas. Posteriormente, se incorporan los demás auxiliares y finalmente, a baja velocidad de agitación se adiciona AMTEX® RVA 550.

Con el fin de obtener una buena estabilidad al almacenamiento del producto final, se recomienda utilizar nuestros dispersantes AMTEX® PIN 35 o AMTEX® DPC.

AMTEX® RVA 550 ya ha sido formulado para no producir espuma, sin embargo, si durante la mezcla con pigmentos y cargas se llegara a formar, se recomienda adicionar un Antiespumante de uso general, previa dilución en al menos su mismo peso en agua.

Se recomienda adicionar un agente biocida a los productos finales que vayan a ser almacenados por largos períodos de tiempo.

Compatibilidad

AMTEX® RVA 550 es compatible con dispersiones no iónicas y aniónicas.

La compatibilidad con espesantes debe ser cuidadosamente medida ya que pueden alterarse las propiedades del producto final.

El producto también es compatible con hidrocarburos alifáticos, aromáticos y ésteres.

Almacenamiento

La estabilidad al almacenamiento de  AMTEX® RVA 550 es de 12 meses.

El producto se debe proteger del calor y no debe entrar en contacto con metales sensibles a la corrosión; los recipientes deben permanecer muy bien tapados.

Seguridad

Para el manejo de AMTEX® RVA 550 se deben observar las medidas de seguridad usuales para la manipulación de productos químicos.

Se debe tener buena ventilación en el área de trabajo y uso de gafas de protección y guantes de caucho.

AMTEX® RVA 550 no es perjudicial para la salud siempre y cuando se manipule correctamente y se utilicen las medidas de seguridad.

Para información completa de los riesgos asociados a éste producto, favor solicitar y consultar la Hoja de Seguridad AMTEX® RVA 550.

Nota Esta información se da como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta y laboratorio, pero no presentan una garantía de las propiedades específicas de los productos o su conveniencia para un uso particular. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. El usuario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes al uso del producto.  De igual modo puede solicitar asistencia a nuestro personal técnico.

# Text boxes

Ficha técnica