AMTEX®   RE- 2

Ligante Estireno Acrílico para Recubrimientos Elásticos y Pinturas

AMTEX® RE 2 es una dispersión acuosa de un copolímero de esteres del ácido acrílico y estireno, libre de plastificantes. Es utilizado para la fabricación de adhesivos para la construcción, piezas de cerámica, recubrimientos, masillas, impermeabilizantes y pinturas para interiores y exteriores.

Ventajas de uso

- La película formada es de alta resistencia a la rotura, a la humedad, al envejecimiento y a la luz.

- Poca o nula formación de espuma.

- Viscosidad media, disminuyendo la cantidad de espesante a agregar.

- Muy baja absorción de agua

- Si se emplea a bajos niveles de PVC en pinturas para exteriores da un acabado satinado

- Buena resistencia a la abrasión en húmedo empleando entre el 28 y 32 % de ligante en la formulación de pinturas para exteriores y tipo 1

Especificaciones

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Contenido de sólidos 20 minutos a 150°C | 50±2% |
| pH ( 100%, 25 ºC ) | 7.0 – 9.0 |
| Viscosidad Brookfield ( RVF, 25°C, 6/20 ) | 12000 – 20000 cps. |
| Tg ( ºC ) | 19 |
| Densidad ( gr/cc ) | aprox. 1.03 |
| Tipo de dispersión | Aniónica |

| Propiedades de la Pelicula |
| --- |
| Características | Transparente, Flexible, No Tactosa |
| Temp.Mín.Formación de Película ( ºC ) | 18-22 |
| Resistencia a la Rotura | N.D. |
| Elongación ( % ) | N.D. |
| Absorción de Agua después de 24 hrs. | 3% |
| Estabilidad a la Luz | Buena |
| Poder Ligante de Pigmentos | Excelente |

Campos de aplicación

Como regla general, se debe dispersar previamente la mezcla de cargas. Posteriormente se incorporan los demás auxiliares y finalmente, a la misma velocidad de agitación o bajando a la mitad la velocidad de agitación se adiciona AMTEX® RE- 2

Con el fin de obtener una buena estabilidad del producto final al almacenamiento, se recomienda utilizar nuestros dispersantes de cargas AMTEX® PIN 41.

Antiespumante

AMTEX® RE 2 ya ha sido formulado para no producir espuma, sin embargo, si durante la mezcla con pigmentos y cargas se llegara a formar, se recomienda adicionar un Antiespumante de uso general, previa dilución en al menos su mismo peso en agua.

Biocida

Se recomienda adicionar un agente biocida a los productos finales que vayan a ser almacenados por largos períodos de tiempo.

Espesantes

El AMTEX® RE 2 puede emplearse en la fabricación de pinturas y recubrimientos utilizando espesantes celulósico  tipo HEC o una mezcla de espesantes celulósicos y acrílicos como el AMTEX® REC 2.

Compatibilidad

AMTEX® RE 2 es compatible con dispersiones no iónicas y aniónicas.

La compatibilidad con espesantes debe ser cuidadosamente medida ya que pueden alterarse las propiedades del producto final.

El producto también es compatible con hidrocarburos alifáticos, aromáticos y ésteres.

Almacenamiento

AMTEX® RE 2 en ambientes normales de almacenamiento tiene una estabilidad de 12 meses.

El producto se debe proteger de las heladas y no debe entrar en contacto con el Hierro, Zinc, Aluminio o sus aleaciones; los recipientes deben permanecer bien tapados.

Seguridad

Para el manejo de AMTEX® RE 2 se deben observar las medidas de seguridad usuales para la manipulación de productos químicos.

Se debe tener buena ventilación en el área de trabajo y uso de gafas de protección y guantes de caucho. AMTEX® RE 2 no es perjudicial para la salud siempre y cuando se manipule correctamente y se utilicen las medidas de seguridad.

Para información completa de los riesgos asociados a éste producto, favor solicitar y consultar la Hoja de Seguridad AMTEX® RE 2

Nota Esta información se da como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta y laboratorio, pero no presentan una garantía de las propiedades específicas de los productos o su conveniencia para un uso particular. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. El usuario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes al uso del producto.  De igual modo puede solicitar asistencia a nuestro personal técnico.

# Text boxes

Ficha técnica