AMTEX®  RE 4

Polímero disperso (copolímero acrílico 100%) . Es utilizado para la fabricación de adhesivos elasticos( estucos y pinturas) impermeables al agua y recubrimientos para la construcción.

Tambien encuentra amplia aplicación como ligante en la fabricación de pinturas 100% acrílicas para interiores y exteriores.

Ventajas de uso

- El AMTEX® RE 4 Se caracteriza por peliculas de muy buena adherencia.

- Poca o nula formación de espuma.

- Excelente resistencia a la absorción de agua.

- Alta resistencia a la luz y al envejecimiento.

Especificaciones

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Sustancia activa | Copolímero acrílico 100% |
| % Residuo seco | 50+/- 1 |
| Caracter iónico | Tensoactivo aniónico |
| pH (100%) | 8.0 -9.5 |
| Viscosidad Brookfield (cP) | Max 2500 cP |
| Densidad (Grs/ lts) | 1,0 – 1,1 |

Propiedades

| Item | ESPECIFICACION |
| --- | --- |
| Tg (temperatura de transición vítrea) | Aprox 22 ºC |
| TMF (Tº mínima de formación de película) | 16 ºC |
| Tamaño Medio de Particulas. | 0.2 Micras |

Campos de aplicación

Como regla general , se debe dispersar previamente la mezcla de cargas. Posteriormente se incorporan los demás auxiliares y finalmente, a baja velocidad de agitación se adiciona AMTEX® RE 4. Con el fín de obtener una buena estabilidad del producto final al almacenamiento, se recomienda utilizar nuestros dispersantes de cargas AMTEX PIN 35 o AMTEX DPC.

El AMTEX® RE 4 es compatible con dispersiones no iónica y anionicas.La compatibilidad con espesantes debe ser cuidadosamente medida ya que pueden alterarse las propiedades del producto final.

Tambien es compatible con hidrocarburos alifaticos, aromaticos y esteres.

Almacenamiento

Este producto es estable al almacenamiento por 6 meses  y debe conservarse siempre tapado y en sus empaques originales; protegido de la humedad, del aire y del calor.
Un año después de fabricado es conveniente verificar el estado del material.
Debe evitarse el contacto con metales y objetos contaminantes.

Se recomienda adicionar un agente biocida a los productos finales que vayan a ser almacenados por largos períodos de tiempo.

Se recomienda leer la guía básica para el “Almacenamiento y manejo de las resinas de Amtex S.A”

Seguridad

Para el manejo del producto se deben observar las medidas de seguridad usuales para la manipulación de productos químicos.  Tener buena ventilación en el área de trabajo, uso de gafas de protección y guantes de caucho.  No es perjudicial para la salud siempre y cuando se manipule correctamente y se utilicen las medidas de seguridad.

Mantener los envases de los productos bien cerrados, fuera del alcance de los niños, animales y lejos de fuentes de calor.

El producto se debe proteger de las heladas y no debe entrar en contacto con el Hierro, Zinc,Alumonio o sus aleaciones.

Para información completa de los riesgos asociados a éste producto, favor solicitar y consultar la Hoja de Seguridad.

Nota Esta información se da como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta y laboratorio, pero no presentan una garantía de las propiedades específicas de los productos o su conveniencia para un uso particular. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. El usuario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes al uso del producto.  De igual modo puede solicitar asistencia a nuestro personal técnico.

# Text boxes

Ficha técnica